| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Verniz Exteriores |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de Produto

| Classe de produto | XYLAZEL VERNIZ EXTERIORES é um verniz de dispersão aquosa de um copolímero acrílico resistente à água e a intempérie. |
| --- | --- |
| Características | - Protege a madeira do sol e da chuva. - Incolor e transparente uma vez seco. - Brilhante. - Flexível, duro e resistente aos produtos químicos. - Resistente ao blocking. - Grande aderência sobre madeiras novas e superfícies envernizadas. - Rápida secagem, menos de 30 minutos. 2ª demão 1 hora. - Fácil aplicação com trincha, pistola ou rolo. - Cheiro leve. Uma vez seco não deita cheiro. |
| Campos de aplicação | Para o cuidado e embelezamento de móveis e madeiras em exterior. |
| Cores | XYLAZEL VERNIZ EXTERIORES é incoloro, brilhante e altamente transparente. Se desejar dar cor à madeira, pode aplicar-se previamente XYLAZEL DECORA E PROTEGE Mate com a cor desejada, proporcionando assim à madeira, uma proteção contra fungos azulados e insetos xilófagos (caruncho). |
| Embalagens | 750mL e 4L. |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20ºC: 1.04 0.02 g/ mL |
| --- | --- |
| Secagem | A secagem da superfície, em condições normais, é de menos de 30 minutos. Repintura: 1hora |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Preparação Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar tintas e vernizes descascados e não aderentes, decapando, raspando ou lixando. Recomendamos aplicar, antes de envernizar, 1 ou 2 mãos de XYLAZEL FONDO (BASE) para dar uma proteção contra a humidade, insetos e fungos que possam prejudicar e deteriorar o aspeto da madeira. Aplicar o produto sem diluir, recomenda-se lixar entre operações para conseguir melhor aderência e acabamento e limpar o pó. Aplicar 2-3 demãos. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Rendimento Entre 14 e 18 m2/ L por mano. Aplicação O produto pode ser aplicado com trincha, pincel, pistola ou rolo. |
| Limpeza de utensílios | Água e sabão. |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5ºC, nem superiores a 30ºC C. Na utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto atinja as correntes de água. O produto é irritante para os olhos e a pele de acordo com o “Reglamento sobre clasificación envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)”. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.