| Ficha Técnica Mayo 2022 | Xylazel Verniz Protector em Spray |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de Produto

| Tipo de produto | Verniz satinado formulado à base de resinas acrílicas termoplásticas de elevada dureza e transparência. |
| --- | --- |
| Características | - Aplicação rápida e fácil repintura. - Secagem rápida. - Bom endurecimento. - Grande resistência ao risco, uma vez que a camada esteja polimerizada. - Boa aderência. - Grande durabilidade do acabamento. - Excelente resistência à intempérie. - Boa elasticidade. - Não racha. - Não contém chumbo nem outros metais pesados. |
| Campos de aplicação | Fácil e rápido de aplicar em todo o tipo de madeiras, inclusive aquelas de difícil acesso. Pelo seu extraordinário acabamento é ideal tanto em interior como em exterior. Pode aplicar-se inclusive na maioria dos plásticos e vernizes anteriores, ainda que remendamos a realização de uma pequena prova de compatibilidade. |
| Cores | O acabamento é incolor e muito transparente e suave ao tacto. |
| Embalagem | Aerosol de 400 mL. |

2.- Dados técnicos

| Dados | Tipo Ligante: Acrílico termoplástico Espessura de camada seca (ASTM D-823 ISO 2808): 15 mícrons por capa Dureza Persoz (ASTM D-4366 ISO 1522): 127±15’’ Dureza (Lápiz ASTM D-3363): H Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409): 0 B Rendimento teórico: 2 m2 para aerosol 400 mL. Condições de aplicação Tº ambiente mínima: 8ºC Tº superficie: 5ºC Humidade Máx.: 85% R.H.P Resistência da pintura ao calor: 120ºC Resistência da embalagem ao calor: < 50ºC Propulsor: DME |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem ao tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 10’ Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517): 20’ |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Preparação da superfície A superfície deve estar seca, limpa e livre de pó e partículas soltas. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicação Agitar muito bem o spray antes de usar, durante aproximadamente 3 minutos. Aplicar desde uma distância aproximada de 20 cm. Mantendo a embalagem na vertical. Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Estender 2 ou 3 camadas muito finas, deixando secar 5 minutos entre camadas. As camadas devem ser finas para obter bons resultados e evitar descolamentos. Assim, é sempre melhor aplicar três camadas finas do que uma mais espessa. Inverter o spray para purgar a válvula depois do uso. |
| Limpeza | White spirit ou similar |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não aplicar sobre equipamentos conectados à eletricidade e utilizar em áreas bem ventiladas. Não utilizar sobre os materiais que tenham contato direto com os alimentos. Fechar bem a embalagem depois da utilização, e guardar num local fresco e seco. Proteger da geada. Não armazenar durante muito tempo a temperaturas superiores a 45ºC nem inferiores a 5ºC. Para armazenamento e manipulação, ter em conta as leis vigentes de armazenamento e transporte, as que se refiram às águas e ao ar. Respeitar as indicações de segurança. Durante a utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. O produto não é perigoso segundo o “Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)”. A ficha de dados de segurança está disponível do utilizador profissional que a solicite. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.