| Ficha Técnica Mayo-2022 | Xylazel Verniz Soalhos de Base Aquosa |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do produto

| Tipo de produto | Xylazel Verniz Soalhos Base de Água é um verniz com acabamentos brilhante e acetinado de dispersão aqueosa de um copolímero uretano-acrílico de um componente, altamente resistente à abrasão e aos produtos químicos. |
| --- | --- |
| Características | Elevado brilho e grande transparência. Elevada dureza e resistência à abrasão e aos impactos. Secagem rápida (1 hora). Protege a madeira contra as manchas, pó, álcool, detergentes, óleos e otros productos químicos domésticos agressivos. Fácil aplicação com pincel, trincha, rolo ou pistola. Suave odor, sem solventes irritantes. Fácil cuidado e manutenção. |
| Campos de aplicação | Para todo o tipo de madeiras de interior onde os requisitos de resistência à abrasão e ao impacto sejam muito elevados: soalhos de madeira e cortiça, portas, janelas, varandas, rodapés, móveis, escadas, etc. |
| Cores | Incolor e muito transparente. Com acabamentos brilhante e acetinado. |
| Embalagens | 0, 750 L e 4L |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20ºC: aprox.1,03 +/- 0,02 g/ mL Viscosidade DIN a 20ºC: 40-50 s. Abrasão Taber CS17 / 500 ciclos/ INTA 160286: 23 mg |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem ao tacto aprox. 1 hora. Secagem para repintura a partir de aprox. 3 horas. Secagem para pisar a partir de 8 horas. O endurecimiento total da cobertura tem lugar ao fim de uns dias. A colocação de móveis e tapetes não deve fazer-se antes das 48 horas. O tipo de madeira e as condições climáticas podem alterar os tempos de secagem. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Preparação do Suporte Sobre madeira nova: As superfícies de madeira nova a envernizar têm de estar secas e limpas. Para um acabamento perfeito, convém lixar antes de aplicar Xylazel Verniz Soalhos Base de Água. Aplica-se sem diluir o produto. Depois de 3 horas aproximadamente, pode aplicar-se a segunda demão. O número de demãos depende do acabamento pretendido. Com uma terceira demão, ficará mais brilhante. Entre demãos, convém lixar a superfície e limpar o pó. Sobre verniz velho: Antes de aplicar o verniz, deve lixar-se a superfície. Esta lixagem deve ser vigorosa, para eliminar sujidade e gorduras, ceras e obter uma superfície mais aderente. Ainda que a aderência se consiga com a maioria dos vernizes, com vernizes velhos de composição desconhecida é conveniente fazer uma prova de compatibilidade previamente. Não foram observados problemas de aplicação sobre vernizes de ureia, mas, por serem sensíveis à água, é conveniente realizar um teste preliminar. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Rendimento 10 - 15 m² / L por demão, dependendo da espessura da camada que se queira dar. Aplicação O produto pode ser aplicado com trincha, pincel, rolo de pêlo curto e pistola. |
| Limpeza de utensílios | Água e sabão. |

# 4.- Indicações Especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5ºC, nem superiores a 30ºC. Durante o uso do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.