| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Verniz Universal |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de produto

| Tipo de producto | Verniz com corante, de acabamento acetinado, à base de resinas alquídicas modificadas com poliuretano alifático para uso em interior e exterior. |
| --- | --- |
| Características | - Acabamento acetinado suave. - Flexível e resistente à abrasão, de acabamento muito duradouro. - Muito resistente à água. - Não amarelece. - Classificação B-s2, d0 de reação ao fogo dos materiais de construção segundo norma UNE- EN 13501-1. Material combustível com contribuição muito limitada ao fogo. Produção média de fumos. Sem produção de gotas/partículas. - Cores com óxidos de ferro transparentes para tingir e envernizar uma vez que proporcionam à madeira proteção frente aos raios UV em exteriores. Incolor para madeiras não expostas diretamente ao sol ou para realizar manutenções de madeira com verniz corante ou lasur prévio com cor. - Seca rapidamente em menos de 4 horas. Segunda demão depois de 18 horas. - Lavável - Fácil aplicação com trincha, pistola aerográfica ou rolo de pêlo corto. |
| Campos de aplicação | Para o envernizado e tingimento de carpintaria em interiores e exteriores (mesas, portas, molduras, janelas, tetos, paredes, vigas, etc). Para a restauração de móveis e objetos de madeira. Segundo as exigências do “Código Técnico de Edificación”, cumpre os requisitos para o revestimento de: Áreas ocupáveis Espaços ocultos não estanques, como átrios, tetos falsos e pisos elevados. |
| Cores | Incolor, Branco, Carvalho Envelhecido, Carvalho, Caoba, Nogueira, Wengué. |
| Embalagens | 250 ml e 750 ml |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20º C  0,94  0.02 Rendimento: 11 - 18 m2/L por demão. |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem ao tacto: < 4 horas. Repintura: >18 horas dependendo do tipo de madeira e das condições climáticas. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Em vernizes de elevada aderência, é conveniente lixar primeiro. Limpar a superfície antes de envernizar. Eliminar tintas e vernizes descolados e sem adesão, decapando, raspando ou lixando. Recomenda-se aplicar 2 demãos de XYLAZEL FONDO para proteger a madeira contra podridão, fungos do azulamento e insetos xilófagos em exteriores. Em interiores é conveniente que a madeira esteja protegida frente a carunchos e fungos do azulamento. Aplicar o producto sem diluir. Entre demãos, lixar suavemente e limpar o pó para deixar um bom acabamento. Aplicar 2 ou 3 demãos. Se nas sucessivas camadas de verniz, a madeira adquirir muita cor, pode dar-se uma última camada com verniz de acabamento incolor. Para a pintura de outros materiais ou outras aplicações não contempladas nesta ficha técnica, por favor consultar o nosso serviço técnico. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicação Aplicar com trincha, pincel, rolo ou pistola aerográfica. |
| Limpeza de utensílios | Xylazel Diluente SG, White Sprit ou diluente para sintéticos e gorduras. |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5º C, nem superiores a 30º C. Durante o uso do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o producto chegue aos cursos de água. Consultar a etiqueta e a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.