| Ficha Técnica Mayo-2022 | Xylazel Decapante madeira |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de Produto

| Tipo de produto | Decapante biodegradável em gel, para eliminar tintas e vernizes sobre superficies de madeira. |
| --- | --- |
| Características | - Em gel, não escorre em superfícies verticais. - Biodegradável, não contém cloro ou metileno, nem compostos alcalinos ou ácidos. - Decapa em profundidade, até ao fundo das fibras. - Não escurece nem danifica a madeira. - Não danifica o aço, nem a maioria dos metais. |
| Campos de aplicação | Superfícies de madeira, para eliminar tintas ou vernizes. |
| Cores | Transparente |
| Embalagens | 750 ml |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20°C: aprox. 1,0 g/cm3 Viscosidade: Tipo gel Limpeza de utensílios: Com água Rendimento: Aprox. 240-340 ml/m², em duas demãos |
| --- | --- |
| Secagem | Tempo de secagem: A secagem da superfície, em condições normais, o decapante atua a partir de 5 minutos, ainda que mediante a pintura e grossura da camada, pode demorar até 1 hora. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Remover bem as partes pintadas ou envernizadas, que estejam soltas devem ser eliminadas, raspando ou lixando a superfície. Limpar o pó, gordura e substâncias contaminantes. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicar uma camada grossa de decapante com trincha e deixar atuar. O decapante atua a partir de 5 minutos, ainda que, mediante a tinta e a grossura da camada, pode demorar até 1 hora. Eliminar a tinta levantada com uma espátula. Em casos difíceis, pode ser necessário aplicar uma segunda camada. Finalmente, lavar a superfície com água. |
| Limpeza de utensílios | Água |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Durante a utilização do produto, tomas as medidas gerais de proteção e higiene. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.