|  |  |
| --- | --- |
| Ficha Técnica  Mayo-2022 | **Xylazel Decapante madeira** |

# 1.- Descrição de Produto

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de produto** | Decapante biodegradável em gel, para eliminar tintas e vernizes sobre superficies de madeira. |
| **Características** | * Em gel, não escorre em superfícies verticais. * Biodegradável, não contém cloro ou metileno, nem compostos alcalinos ou ácidos. * Decapa em profundidade, até ao fundo das fibras. * Não escurece nem danifica a madeira. * Não danifica o aço, nem a maioria dos metais. |
| **Campos de aplicação** | Superfícies de madeira, para eliminar tintas ou vernizes. |
| **Cores** | Transparente |
| **Embalagens** | 750 ml |

**2.- Dados técnicos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | **Densidade a 20°C:** aprox. 1,0 g/cm3 Viscosidade: Tipo gel  **Limpeza de utensílios:** Com água  **Rendimento**: Aprox. 240-340 ml/m², em duas demãos |
| **Secagem** | **Tempo de secagem:** A secagem da superfície, em condições normais, o decapante atua a partir de 5 minutos, ainda que mediante a pintura e grossura da camada, pode demorar até 1 hora. |

# 3.- Modo de aplicação

|  |  |
| --- | --- |
| **Preparação** | Remover bem as partes pintadas ou envernizadas, que estejam soltas devem ser eliminadas, raspando ou lixando a superfície. Limpar o pó, gordura e substâncias contaminantes. |
| **Modo de aplicação** | Aplicar uma camada grossa de decapante com trincha e deixar atuar. O decapante atua a partir de 5 minutos, ainda que, mediante a tinta e a grossura da camada, pode demorar até 1 hora. Eliminar a tinta levantada com uma espátula. Em casos difíceis, pode ser necessário aplicar uma segunda camada. Finalmente, lavar a superfície com água. |
| **Limpeza de utensílios** | Água |

# 4.- Indicações especiais

|  |  |
| --- | --- |
| **Armazenamento e manipulação** | **Armazenamento e manipulação**  Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar.  Evitar que o produto chegue aos cursos de água.  Durante a utilização do produto, tomas as medidas gerais de proteção e higiene. |

**5.- Condições gerais**

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.