| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Endurecedor de Madeira |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de produto

| Tipo de produto | Xylazel Endurecedor de Madeira é um produto que fortalece as madeiras frágeis, carcomidas, amolecidas ou apodrecidas, dotando-as de uma estrutura sólida e forte. O produto é um líquido transparente, à base de resinas sintéticas e solventes. Aplica-se em madeiras fragilizadas pelo caruncho, amolecidas ou atacadas por fungos da podridão. As suas resinas penetram profundamente as fibras, deixando uma estrutura com qualidades de resistência e solidez. |
| --- | --- |
| Campos de aplicação | O Endurecedor de Madeira Xylazel utiliza-se para fortalecer e conservar qualquer elemento de madeira frágil e pouco resistente, em interiores e exteriores. É especialmente utilizado para restaurar obras de arte e mobiliário. |
| Cores | Transparente. |
| Embalagens | 375 e 750 ml |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20°C: 1.37 - 1.41 grs./cm3 Conteúdo em sólidos: 70.5 - 72.5% Rendimento: 13 - 18 m2 /litro aprox., consoante as superfícies. Doses: 55-78 ml/m2 aprox. consoante as superfícies. |
| --- | --- |
| Secagem | Tempo de secagem: A secagem da superfície, em condições normais, é de 2 a 3 horas. Repintura 12 - 24 horas aprox. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Antes de endurecer a madeira fragilizada, é necessário eliminar a causa inicial. Para tal, se a madeira se encontra carcomida, deverá ser tratada com Xylazel Caruncho Extra. Se está amolecida devido a podridão deverá ser tratada com Xylazel Tratamento Total WB com a finalidade de eliminar fungos da podridão. Se estiver profundamente danificada, pode diluir-se o produto com diluente universal ou White Spirit (até 50%), para reduzir a viscosidade e conseguir uma penetração em profundidade. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. El líquido endurecedor debe saturar e impregnar la madera. Para ello, debe aplicarse muy abundantemente, a brocha, por inyección a través de los agujeros de la carcoma, o por baño. |
| Limpeza de utensílios | White Spirit |

# 4.- Indicações Especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Durante a utilização do produto, tomas as medidas gerais de proteção e higiene. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.