| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Limpador Madeiras Acinzentadas |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do Produto

| Tipo de produto | Produto incolor de base aquosa, formulado para o pré-tratamento de zonas de madeira acinzentadas pela intempérie, e que posteriormente vão ser recuperadas e protegidas com lasures ou vernizes Xylazel. Depois de aplicar Xylazel Limpador, as madeiras acinzentadas pelo sol e envelhecidas pela intempérie, voltam à sua cor natural. |
| --- | --- |
| Características | Tratamento prévio incolor. Fácil aplicação com trincha ou pincle. Rápida atuação em 10-15 minutos. Secagem rápida. |
| Campos de aplicação | Para todo o tipo de madeiras, maciças ou contraplacadas, velhas ou novas, aplicadas em carpintaria de montar (vigas, treliças, pérgulas, etc.), ou de oficina (esquadrias, portas, janelas, revestimentos, móveis, móveis de jardim, casas de madeira, pérgulas e cercas, etc.). Deve aplicar-se em madeiras secas superficialmente (humidade até 20%). Ideal para objetos de arte, esculturas, etc., como protetor preventivo e curativo do ataque do caruncho. |
| Cores | Incolor e transparente. |
| Embalagem | 500mL. |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidade a 20° C: 1,02 - 1,045 g/mL Rendimento: 7-10 m2/L por demão |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem rápida. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Limpar a madeira eliminando o pó, a sujidade e restos de tinta. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicar Xylazel Limpador sem diluir com trincha ou pincel. Deixar reagir durante 10-15 minutos. O produto com reação deve ser eliminado completamente, lavando a superfície com um esfregão e água abundante, neutralizando com uma solução de bicarbonato de sódio a 5%. Limpar e deixar secar. Para um tratamento completo, aplicar Xylazel Fondo como prevenção face a insetos e fungos. Se a madeira apresentar rachaduras ou fissuras, aplicar Xylazel Pasta para Madeira. Aplicar duas mãos de acabamento Xylazel Protetor ou Verniz. Em caso de dúvidas, recomendamos efetuar pequenas provas previamente. |
| Limpeza de utensílios | A limpeza de utensílios de aplicação pode realizar-se com água e sabão. |

# 4.- Indicações Especiais

| Armazenamento e manipulação | Informação técnica de segurança Utilizar o produto, tendo em conta as instruções do fabricante. O uso indevido pode provocar danos à saúde. Xylazel dispõe de fichas de dados de segurança com indicações de perigo, manipulação, segurança, higiene e transporte segundo a R.D. 255/03. Armazenamento e manipulação Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.