| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Plus Mate/Satinado |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do Produto

| Tipo de produto | Lasur protetor da madeira, base solvente, com acabamento acetinado e mate, disponível numa ampla gama de cores naturais e em incolor. Os pigmentos inorgânicos de Xylazel Plus Mate/Acetinado conferem uma proteção eficaz contra os raios solares UV. Contém aditivos que prolongam a duração do produto. Repelente de água. Regulariza a quantidade de humidade na madeira, reduzindo as alterações dimensionais resultantes do inchaço e encolhimento. |
| --- | --- |
| Características | Xylazel Plus Mate/Satinado é um lasur para poro aberto que elimina os típicos problemas que apresentam os sistemas convencionais de pintura ou envernizamento que lascam e racham, com o passar do tempo. Resistente à foto degradação, dos raios ultravioleta do sol: pelo seu conteúdo em pigmentos micronizados especiais de óxido de ferro. Repelente de água, chuva e humidade: por ação impermeabilizante e permanente das suas resinas. Reduz os defeitos provocados pelos movimentos naturais da madeira: Atua no poro aberto, permitindo a transpiração natural da madeira. Decora, protege e embeleza: cores sólidas e resistentes, mescláveis entre si, com possibilidade de conseguir inúmeras tonalidades que destacam os veios naturais da madeira. Resolve eficazmente o problema de correspondência de cores entre madeiras, incluindo diferentes, já que como aplicado como verniz, ele consegue tingir homogeneamente. Muito fácil de aplicar: rápida absorção do produto por parte da madeira. Fácil manutenção sem lixar nem decapar, basta limpar e aplicar diretamente novas camadas de Xylazel Plus Mate/Acetinado. Uma vez seco, não tem cheiro. |
| Campos de aplicação | Para todo o tipo de madeiras, maciças ou contraplacadas, velhas ou novas, aplicadas em carpintaria de montar (vigas, treliças, etc.) ou de oficinas (molduras, portas, janelas, revestimentos, móveis, mobiliário de jardim, casas de madeira, pérgulas, cercas, etc.) Deve ser aplicado em madeiras secas (humidade até 20%) Também se pode aplicar sobre cortiça para revestimentos, como corante. |
| Cores | Xylazel Plus Mate Pinho, Pinho Oregon, Pinho Tea, Mogno Sapelly, Carvalho, Castanho, Caoba, Nogueira, Teca, Jacarandá (Pau-Rosa), Ébano, Wengué e Incolor*. *Recomenda-se aplicar em madeiras protegidas do sol. Xylazel Plus Acetinado Pihno, Pinho Tea, Carvalho Claro, Mogno Sapelly, Castanho, Nogueira, Wengué, Teca, e Incolor. |
| Embalagens | 0, 375 L, 0,750 L, 2,5 L e 5 L Também 25L em acabamento mate em incolor, nogueira, mogno e castanho |

2.- Dados técnicos

| Dados | Xylazel Plus Mate Densidade a 20°C: 0,85 ± 0,02 g/L Ponto de inflamação: 53°C Xylazel Plus Acetinado Densidade a 20°C: 0,93 ± 0,02 g/L Ponto de inflamação: 56°C |
| --- | --- |
| Secagem | A secagem da superfície em condições normais é de 6 horas. Repintura: 12 horas aproximadamente. Em madeiras duras que absorvem o produto com dificuldade e com um elevado grau de humidade ambiental, o tempo de secagem pode ser maior. Também me madeiras tropicais, como o Iroko (teca africana), a secagem pode ser mais demorada. Recomendamos que, quando se estime ser necessário, realize uma prova antes de proceder à aplicação definitiva. Nestes casos, recomendamos aplicar previamente Xylazel Primário Madeiras Tropicais. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Eliminar tintas e vernizes velhos, decapando ou lixando. Limpar a madeira vela ou nova. Proteger adequadamente os plásticos e materiais betuminosos. Proteger as plantas. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Dosis Xylazel Plus Mate 150-200 mL/m² aplicados em 2 ou mais demãos. Xylazel Plus Acetinado 140-170 mL/m² aplicados em 2 ou mais demãos. Modo de aplicação Xylazel Plus Mate/Acetinado apresenta-se pronto para a sua aplicação e não deve ser diluído com outros produtos. Pode ser aplicado com trincha, pincel ou pistola. O acabamento mate também pode ser aplicado através de banho. Agitar e remover bem o conteúdo da embalagem. Aplicar com um pincel plano no sentido do veio da madeira. Uma vez seco (aproxidamente depois de 12 horas), dar a 2ª demão. Para conseguir um efeito uniforme e uma proteção contra os fungos da podridão e insetos xilófagos (caruncho), aconselhamos aplicar antes Xylazel Caruncho Extra. Também se consegue uma superfície uniforme passando, 10 minutos depois de aplicar a primeira demão, um pincel ou trincha plana escorrida. Nas madeiras ricas em resinas, limpar antes a resina da superfície com diluente. As cores próprias das madeiras ou a cor acinzentada que podem ter antes de aplicar Xylazel Plus Mate /Acetinado influenciam o tom de cor do acabamento. A água da chuva ou as altas temperaturas podem, em alguns casos, produzir descolorações na superfície da madeira ao provocar a saída de substâncias internas como resinas e taninos. Em caso de novas aplicações, nas que não se tenha experiência, recomendamos dar uma demão de prova sobre a madeira. Xylazel Plus Mate/Acetinado não precisa de nenhuma camada de laca ou verniz, no entanto, se se deseja, pode ser aplicado sobre Xylazel Plus Mate/Acetinado todo o tipo de vernizes sintéticos. Fechar hermeticamente a embalagem quando se consumiu parciamente o produto. Proceder à eliminação e destruição da embalagem, de acordo com a legislação em vigor. Propriedades e características da madeira tratada A madeira fica protegida eficazmente contra a foto degradação e humidade. O produto, uma vez seco, não aumenta a inflamabilidade da madeira. Manutenção As madeiras vehas ou novas que tenham sido tratadas com Xylazel Plus Mate/Acetinado e que, com o passar do tempo, precisem de um novo tratamento de manutenção, não necessitam de ser decapadas nem lixadas. Apenas é necessário limpar a superfície da madeira. Não aplicar diretamente Xylazel Plus Mate/Acetinado sobre superfícies encernizadas ou pintadas, já que é necessário um lixado ou decapado que facilite a penetração o produto na madeira. |
| Limpeza de utensílios | Utilizar DILUENTE XYLAZEL, White Spirit ou um produto similar. |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis vigentes de armazenagem e transporte referente às águas e ao ar. No armazenar muito tempo a temperaturas superiores a 30°C. Evitar que o produto chegue às águas. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento.