| Ficha Técnica Mayo-2022 | Xylazel Tapa Poros Aquoso |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do Produto

| Tipo de producto | Xylazel Tapa Poros Aquoso é transparente com secagem rápida, para ser aplicado como base antes de Xylazel Verniz de Base Aquosa móveis, carpintaria, molduras e em geral em todo o tipo de madeiras utilizadas em interior. Também pode ser aplicado em suportes porosos como gesso e terracota. |
| --- | --- |
| Características | Secagem rápida Elevada aderência e ancoragem sobre todo o tipo de madeiras. Fácil de lixar. Excelente selamento dos poros da madeira. Especialmente indicado para trabalhos de bricolagem e carpintaria. Isento de solventes, pelo que é adequado para utilização em locais pouco ventilados. |
| Campos de aplicação | Formulado para utilização em todo o tipo de madeiras usadas em interior: móveis, carpintaria, molduras, etc. Também pode ser aplicado em suportes porosos como gesso, terracota, etc. |
| Cores | Incolor |
| Embalagens | 0, 250 L |

2.- Dados técnicos

| Dados | • Aspeto da camada seca: Incolor • Rendimento: 100 - 120 g/m² |
| --- | --- |
| Secagem | • Seco* ao pó: > 10 minutos • Seco* ao tacto: > 1hora • Seco* para lixar: 3-4 horas • Seco* para envernizar: > 4 horas |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | As madeiras novas devem estar limpas, secas e perfeitamente lixadas. Em madeiras novas, recomendamos a aplicação inical de Xylazel Carunchos Extra para prevenir os ataques de insetos xilófagos (caruncho). Os vernizes em mau estado devem ser eliminados completamente mediante a utilização de Xylazel Decapante de Madeira ou lixagem intensiva. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Remover o conteúdo da embalagem antes de usar, e aplicar com trincha, pistola, pincel ou rolo de pêlo curto. Aplicar de 2 a 3 camadas consoante a porosidade do suporte. Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C. |
| Limpeza dos utensílios | Água |

# 4.- Indicações Especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Durante a utilização do produto, tomas as medidas gerais de proteção e higiene. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.