|  |  |
| --- | --- |
| Ficha Técnica  Marzo-2021 | **Xylazel Verniz Corante Interior** |

# 1.- Descrição de Produto

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de produto** | Verniz com resinas alquídicas modificadas com poliuretano alifático transparente e brilhante para a proteção e decoração da madeira de interiores. A inovadora composição de resinas que contém **Xylazel Verniz Corante Interior**, permite formar uma camada com elevada resistência à água e à abrasão. A sua nova formulação contém mais resina e menos solvente. Isto não só favorece o meio ambiente e o ser humano, mas também proporciona uma maior eficácia. Duas demãos são suficientes para garantir a máxima proteção. |
| **Características** | **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR** proporciona à madeira um ótimo acabamento brilhante, acetinado ou mate, altamente decorativo.   * Facilidade de aplicação. * Muito boa nivelação. * Secagem muito rápida, 2-4 horas ao tato dependendo das condições climatéricas. * Elevada resistência à água, às manchas e à abrasão. * Fácil manutenção. * Excelente resistência ao amarelecimento. * Excelente relação dureza/elasticidade. Não quarteia. Não racha. * - Magnífico comportamento perante a maioria dos agentes químicos, resistente às nódoas de álcool, gorduras, sucos, etc. * Lavável. * Alto teor de sólidos, elevado rendimento. Duas demãos são suficientes para garantir a máxima proteção. * Muito económico, graças ao seu elevado rendimento, 13-16 m 2 por litro 1 demão sem diluir conforme os tipos e condições da madeira. * Classificação C-s2,d0 de reação ao fogo dos materiais de construção segundo norma UNE- EN 13501-1. Material combustível com contribuição muito limitada ao fogo. |
| **Campos de aplicação** | Excelente para a proteção e decoração da madeira, tanto nova como restaurada. Indicado para toda a classe de construções de madeira: revestimentos de paredes e tetos, revestimentos em madeira maciça e contraplacada, portas, móveis, (bancos, mesas, armários, estantes, etc.), grades, tomadas, manualidades e em todas as madeiras em que se necessite de um acabamento de alta qualidade decorativa. |
| **Colores** | **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR**  Apresenta-se nas seguintes cores/acabamentos: Acabamento brilhante: Incolor, Pinho Tea, Pinho Oregon, Cerejeira, Carvalho, Mogno e Nogueira. Acabamento acetinado: Incolor.  Acabamento mate: Incolor.  Todas as cores são misturáveis entre si, criando uma ampla gama de acabamentos. |
| **Envases** | 375 e 750 ml  4 L (Apenas incolor) |

**2.- Dados técnicos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos** | **Densidade a 20ºC:** 0,93 ± 0,01 g / mL  **Viscosidade a 20°C:** 3 ± 1.00 dPas |
| **Secagem** | A secagem da superfície, em condições normais, é de 2/4 horas.  Reenvernizado: a partir das 12 horas dependendo das condições de humidade e temperatura. |

# 3.- Modo de aplicação

|  |  |
| --- | --- |
| **Preparação** | Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar restos de tinta ou vernizes lascados e sem aderência, decapando, raspando ou lixando. Recomendamos aplicar duas demãos de Xylazel Total Tratamento WB para uma proteção eficaz contra a humidade, insetos e fungos que possam prejudicar e deteriorar a madeira.  **Madeira nova**  Aplicar duas mãos bem carregadas de produto. Recomendamos que se lixe entre camadas para conseguir uma maior aderência e melhor acabamento.  **Madeira já envernizada**  Verniz em bom estado: Limpar e lixar a superfície, aplicando posteriormente 2 demãos de **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR**.  Verniz em mau estado: Eliminar o verniz solto (escamado) de toda a superfície e proceder ao envernizamento como se se tratasse de madeira nova. |
| **Modo de aplicação** | **Rendimento**  67-77 mL/m2 aproximadamente, em condições normais, uma mão, sem diluir e conforme o tipo de madeira. Recomendamos aplicar 2 demãos de **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR** para obter os melhores resultados.  **Aplicação**  **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR** apresenta-se pronto a utilizar. Pode aplicar-se com trincha, rolo, *airless* e pistola. Agitar e mexer bem o conteúdo da embalagem. Aplicar com pincel plano no sentido dos veios da madeira. Uma vez seco, aproximadamente após 6 a 12 horas, aplicar a 2ª mão. Nas madeiras ricas em resinas, limpar a resina da superfície com aguarrás antes do tratamento com **XYLAZEL VERNIZ CORANTE INTERIOR**. Fechar hermeticamente a embalagem quando se tiver consumido parcialmente o produto. |
| **Limpeza de utensílios** | Utilizar XYLAZEL DILUENTE, white spirit ou produto similar. |

# 4.- Indicações Especiais

|  |  |
| --- | --- |
| **Armazenamento e manipulação** | **Informação técnica de segurança**  Aplicar com boa ventilação de ar, mantendo-a até à evaporação do dissolvente. Utilizar o produto, tendo em conta as instruções do fabricante. Não misturar com outros produtos. Classificação e etiquetagem de acordo com o RD. 255/2003.  Consulte a ficha de segurança.  **Armazenamento e manipulação**  No uso do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto atinja os cursos de água. Segundo a instrução técnica para o armazenamento de produtos inflamáveis (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) o produto é de Classe B2.  Não armazenar durante muito tempo a temperaturas abaixo de 5º C, nem superiores a 35º C. |

**5.- Condições gerais**

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e utilização. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento