|  |  |
| --- | --- |
| Ficha Técnica  Marzo-2021 | **Xylazel Decking** |

# 1.- Desrição de Produto

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de producto** | Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madeira em exteriores, como os colocados ao redor de piscinas ou em terraços, nos que, ao ser de madeiras tropicais duras, os revestimentos tradicionais perante os dissolventes apresentam problemas de secagem, demorando dias, ou inclusive, segundo o tipo de madeira, não chegando a secar. **XYLAZEL Decking Protector de Soalhos de Madeira** está formulado com uma combinação de resinas acrílicas híbridas e copolímeros de poliuretano que lhe conferem as vantagens dos produtos ao dissolvente (penetrabilidade, nivelação, resistência ao blocking) e à água (rápido secado, resistência ao exterior, facilidade de aplicação). |
| **Características** | - Acabamento acetinado.  - Secagem rápida, inclusive sobre madeiras tropicais.  - Boa aderência.  - Não levanta repelo.  - Fácil aplicação e manutenção, não é necessário lixar em aplicações posteriores.  - Boa nivelação e acabamento.  - Duro e resistente ao atrito.  - Resistente às condições meteorológicas adversas.  - Mínimo odor na aplicação. Depois de seco não tem cheiro.  - Base aquosa.  - Contém princípios ativos que protegem superficialmente o produto aplicado contra a aparição de fungos do azulamento e mofos (PT7). |
| **Campos de aplicação** | Para a proteção e embelezamento de soalhos, móveis e outras estruturas de madeira no exterior, sobre todo as fabricadas com madeiras tropicais como iroko, teca, ipé, cumarú, acácia, pinho tratado em autoclave, etc. |
| **Cores** | Pinho e teca. |
| **Embalagens** | 750 mL e 4 L |

**2.- Dados técnicos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | **Densidade a 20° C:** 1.02 ± 0.02 g/mL |
| **Secagem** | **Secagem ao tacto**: 1 hora aprox., dependendo do tipo de madeira.  **Repintura:** sensivelmente 3 horas, dependendo do tipo de madeira. |

# 3.- Modo de aplicação

|  |  |
| --- | --- |
| **Preparação** | **Preparação da superfície**  Aplicar sobre superfícies limpas e secas. Eliminar tintas e vernizes descascados e não aderidos, decapando, rascando ou lixando. Aconselha-se aplicar, uma base prévia como Xylazel Total Tratamento WB com o objetivo de melhorar o acabamento final e proteger a madeira contra a podridão e os insetos xilófagos. Homogeneizar o produto antes de utilizar.  **Rendimento**  Sensivelmente 12 m2/L por demão. |
| **Modo de aplicação** | **Aplicação**  O produto apresenta-se pronto a ser aplicado. Pode-se aplicar com trincha, pincel ou pistola. Aplicar a dose recomendada, em uma ou mais demãos.  **Propriedades e características da madeira tratada**  A madeira fica protegida eficazmente contra a humidade e fotodegradação. O produto não altera a inflamabilidade própria da madeira.  **Manutenção**  Na manutenção, não é necessário eliminar capas anteriores de Xylazel Decking. Basta limpar a madeira e aplicar de novo. |
| **Limpeza de utensílios** | Água. |

# 4.- Indicações especiais

|  |  |
| --- | --- |
| **Armazenamento e manipulação** | **Armazenamento e manipulação**  Não armazenar durante muito tempo a temperaturas por baixo de 5º C, nem superiores a 30º C. Na utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene.  Evitar que o produto atinja os cursos de água. Seguir as instruções da folha de segurança do produto. |

**5.- Condições gerais**

Os dados facilitados são dados orientadores de caráter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito variados e diferentes, entende -se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abaste ci mento.