| Ficha Técnica Mayo-2022 | Xylazel Decking Antideslizante |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do produto

| Tipo de produto | Lasur especialmente formulado para aplicar sobre pavimentos de madeira em espaços exteriores, como os colocados junto a piscinas ou terraços, nos que, por serem madeiras tropicais duras, revestimentos tradicionais com base solvente apresentam problemas de secagem, demorando dias ou, dependendo do tipo de madeira, não chegam a secar. Xylazel Decking Antideslizante Protetor de Soalhos de Madeira está formulado com uma combinação de resinas acrílicas híbridas e copolímeros de poliuretano que lhe confere as vantagens dos produtos de base solvente (penetrabilidade, nivelamento, resistência ao blocking) e à água (secagem rápida, resistência ao exterior, facilidade de aplicação). Contiene aditivos que proporcionan una superficie ligeramente rugosa anti- deslizante. |
| --- | --- |
| Características | Acabamento acetinado ligeiramente rugoso. Secagem rápida, incluindo sobre madeiras tropicais. Boa aderência. Não levanta repelo. Fácil aplicação e manutenção, não é necessário lixar em aplicações posteriores. Boa nivelação e acabamento. Duro e resistente a riscos. Resistente a condições meteorológicas adversas. Baixo odor durante a aplicação. Uma vez seco, não tem cheiro. Base aquosa. Contém princípios ativos que protegem o produto aplicado contra o aparecimento de fungos do azulamento e mofo (PT7). Antideslizante Classe 3 segundo a norma UNE- ENV 12633-2003. Apto para zonas de interior em que existam escadas ou superfícies inclinadas com uma inclinação superior a 6%. Apto para zonas exteriores de piscinas e duches. |
| Campos de aplicação | Para proteção e embelezamento de soalhos e móveis e outras estruturas de madeira exterior e interior, sobretudo as fabricadas com madeiras tropicais como o iroki, teca, ipé, cumarú, acácia, pinho tratado em autoclave, etc. |
| Cores | Pinho e teca. |
| Embalagens | 0, 750 L e 4L |

2.- Dados técnicos

| Dados | Densidad a 20° C: 1.02 ± 0.02 g/mL |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem ao tato: aproximadamente 1 hora, ainda que dependa do tipo de madeira. Secagem para repintura: Sensivelmente 3 horas, dependendo do tipo de madeira. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Aplicar sobre superficies limpas e secas. Eliminar óleos, tinta e vernizes lascados ou sem aderência decapando, raspando ou lixando. Proteger as madeiras sem resistência com Xylazel Total Tratamento WB contra podridão, fungos do azulamento e insetos xilófagos. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Rendimento Sensivelmente 12 m²/L por demão. Modo de aplicação O producto apresenta-se pronto a utilizar. Agitar e homogeneizar antes e durante a sua aplicação. Pide aplicar-se com trincha, rolo ou pistola. Aplicar a dose recomendada, em duas ou mais demãos. Não aplicar com temperaturas superiores a 30ºC nem com previsão de chuva em 48 horas. Manutenção Para manutenção, não é necessário eliminar camadas anteriores de Xylazel Sol Decking Antideslizante. As superfícies devem ser bem limpas antes da sua renovação. Se necessário, limpar com agua através de pistola de pressão. |
| Limpeza de utensílios | Água e sabão. |

# 4.- Indicações especiais

| Armazentamento e manipulação | Armazentamento e manipulação Para armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor. Os armazéns devem estar preparados contra as altas e muito baixas temperaturas. Evitar que o produto alcance os cursos de água. Seguir as instruções da ficha de segurança de produto. Os residuos e as embalagens vazias devem tratar-se segundo a legislação em vigor. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento